ЦЕХ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ        Технология «Distek»

454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, дом 1.

- Тел/факс (351)253-67-32, тел. (351)253-66-71, 253-67-54.

- E-mail: spz2010@rambler.ru, www.spzinc.ru

- Покрытие соответствует стандартам:  Стандарт РФ ГОСТ Р9.316-2006,

- Европейский стандарт EN 13811:2003, Стандарт Израиля 4271, Американский стандарт ASTM A 1059A/1059M-08.

ЦИНКОВАНИЕ ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ

Компания ООО «СоюзПромЗащита» предлагает услугу –  термодиффузионное оцинкование труб, отливок, кронштейнов, метизов, проката металла длиной до 6 метров.

О способе оцинкования:

Процесс нанесения термодиффузионного цинкового покрытия (ТДЦП) на нашем предприятии полностью соответствует требованиям ГОСТ Р9.316-2006 (сертификат соответствия РОСС RU.АИ50.Н12894). Под воздействием температуры от 400 до 450`С происходит диффузия цинка в поверхностные слои металла с образованием сплава Fe-Zn. В результате чего образуется прочный цинковый слой на поверхности изделия, обладающий хорошим сцеплением с поверхностью металла.

Преимущества перед другими видами оцинкования:

ТДЦ-технология выгодна Заказчикам, т.к. при сравнимой стоимости имеет ряд неоспоримых  преимуществ:

● Коррозионная стойкость ТДЦ-покрытий выше в 3-5, чем у гальванического                             покрытия  и в 1,5-2 раза выше, чем у горячего оцинкования.

●Повышенная твердость, износостойкость и термостойкость. ТДЦ-покрытие при механических нагрузках не отслаивается и не трескается.

●Полностью исключено водородное охрупчивание металла (что происходит при гальваническом покрытии) в высокопрочных изделиях, оцинкованных по ТД-технологии.

●Толщина покрытия от 10 до 100 мкм (по вашему требованию).

●Испытания ТДЦ-покрытий, полученных на нашем предприятии, свидетельствуют о  шестикратном превышении требований ГОСТа по коррозионной стойкости (до 1500 часов в камере соляного тумана для покрытия 50 мкм).

Стоимость оцинкования:

Стоимость оцинкования зависит от величины партии, типа изделия. Более точная цена рассчитывается индивидуально по вашей заявке. Заявку можно отправить по электронной почте spz2010@rambler.ru или по факсу (351)2536732.

На все партии оцинкованной продукции выдаем сертификат качества.

Белов Андрей – начальник отдела сбыта

г.Челябинск, ул.Машиностроителей,1 , т/ф (351) 2536732, сот. 89127931788.